Курс „Локальні методи аналізу„

В той час, коли у світі йде активний перехід цілого ряду виробництв на макро-, мікро-, наноструктурний та атомний рівень, ця дисципліна дає можливість формувати під час навчання  системні уявлення про сучасні досягнення у галузі досліджень структури матеріалів на різних рівнях. В першу чергу це засвоєння методів аналізу і досліджень поверхні на рівні фізичної електроніки, що ґрунтуються на емісійних явищах (рис. 1-2).

Рис. 1. Деякі чисто емісійні явища                         Рис. 2. Вторинно-емісійні явища при зондуванні

поверхні фотонами, електронами, іонами

На емісійних та вторинно-емісійних явищах вже збудовано багато приладів

Прилад для дифракції вторинних електронів (ДВЕ) під час якісного і кількісного аналізу матеріалів.

Сучасні ДВЕ укомплектовані рентгенівськими детекторами, аналізаторами Wave для сканування  рентгенограм, калібрування спектрометрів, графічним інтерфейсом, програмами Inca Wave для управління спектрометрами, що дозволяють майже миттєво розшифровувати склад і структуру любих матеріалів на основі дифрактограм Кікучі і Брегга. Чутливість метода ДВЕ від 0,1 до 0,01% елементів домішок. Крім того, Point&ID  з  прив'язкою до зображення дає можливість отримувати рентгенівські карти і лінійні профілі (при скануванні електронним зондом при збільшенні >1000×).

Серед декілька десятків типів електронних, растрових, скануючих та інших мікроскопів найчастіше зустрічаються для локальних методів досліджень також такі:

Тунельна електронна    Автоіонний мікроскоп.           Скануючий  тунельний мікроскоп.

емісія.

Останнім часом також популярна атомно-силова мікроскопія, що дозволяє дослідити електростатичні, капілярні, кулонівські сили, та сили Ван-дер-Ваальса.

Сили на АСМ.

Мета цього спецкурсу - допомогти студентам опанувати:

знання основних емісійних явищ і процесів, що протікають при дії на поверхню твердого тіла фотонів, електронів, іонів, електричного поля, нагрівання; принципи і фізичні основи методів діагностики поверхні, можливості їх застосування на практиці та в наукових дослідженнях; навички самостійного поглиблення фахових знань шляхом розв'язування задач, вивчення оригінальних наукових праць, монографій, а також застосування набутих знань для виконання досліджень. Це все відкриває можливості знаходження фахівців на ринку праці у престижних дослідних лабораторіях світу тощо.

Курс базується на низки розділів фізики, фізичної електроніки та приладів, високих нових технологій їх виготовлення, включаючи електронної та іонно-променеві, лазерні, плазмохімічні тощо.

Вивчання сучасних методів аналізу охоплює наступні наукові напрями:

емісійна та квантова електроніка; фізика газового розряду, зокрема фізика електронних зіткнень; електроніка надвисоких частот і великих струмів; корпускулярна оптика; фізика й методи діагностики поверхні тощо.

Для навчання і пошукових досліджень в ході керованого синтезу матеріалів із заданими властивостями за кордоном застосовують мало коштовні інтегровані автошаблони типу Integrated Autosampler (рис.10).

# Рис.11. Інтегровані автошаблони типу Integrated Autosampler дозволяють оперативно одержувати рентгенограми Брегга (Кікучі, дифракції вторинних електронів) з якісним і кількісним аналізом матеріалу, що синтезується.

Прилади такого класу дозволяють за 200 секунд повністю вивчити об'єкт і визначити всі можливі фази, використовуючи при цьому різні умови (стани) інструменту і, будуючи відповідні якісні і кількісні діаграми (рис.12).

Рис.12.  Якісний і кількісний аналіз за 200 секунд нового матеріалу, що містить різні елементи таблиці Менделєєва.

На таких підкладках будують мікросхеми любих сучасних електронних приладів.

Рис.13. Si-Ge покриття в різних умовах.

Простіші ґратки кристалів, для прикладу, зображено на рис. 14.1 і 14.2. Якщо стала простої кубічної ґратки а = 3·10-8 см3, то в 1 см3 кристала знаходиться 1023 елементарних комірок.

Рис. 14.1. Приклади простіших ґраток кристалів

Рис. 14.2. Приклади граней кристалів із простою структурою: ОЦК - об'ємноцентрована кубічна; ГЩУ - гексагональна щільно упакована; ГЦК - гранецентрована кубічна

Найпоширеніші типи зв'язків атомів у ґратці (рис. 14.3.) такі:

|  | Рис. 14.3. Найпоширеніші типи зв'язків: (а) гомеополярний; (б) ковалентний; (в) іонний; (г) металевий. |
| --- | --- |